| ICS | 93.040 |
| --- | --- |
| CCS | CASMES. P 28 |

团体标准

T/CASMES XXXX—2025

市政桥梁水下构件检测评估作业规程

Operating rules for detection and evaluation of underwater components of municipal bridges

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  表观检测	2

6  冲刷及掏空检测	3

7  检测评定	3

8  报告编制	6

附录A（资料性）  表观缺损现场记录参数和精度	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江亿桥工程技术研究有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：浙江亿桥工程技术研究有限公司。

本文件主要起草人：

市政桥梁水下构件检测评估作业规程

范围

本文件规定了市政桥梁水下构件检测评估的术语和定义、基本要求、表观检测、冲刷及掏空检测、检测评定、报告编制。

本文件适用于市政桥梁水下构件检测评估。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CJJ/T 233 城市桥梁检测与评定技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

桥梁水下构件 underwater component ofbridge

桥梁组成构件中处于常水位以下的构件， 如水中桥墩、 桥台、基础及防撞设施等。

腐蚀 corrosion

水下构件因环境中腐蚀介质作用而引起的材料性能退化或破坏。

冲蚀 erosion

因水流冲刷引起的构件局部破损。

基本要求

检测要求

市政桥梁水下构件检测应符合下列要求：

遵守国家有关环境保护法规和标准；

制定水下构件检测安全作业规程；

制订通航航道水上交通组织方案。

I类养护市政桥梁的水下构件应3年~5年检测一次，II类~V类养护市政桥梁的水下构件应6年~10年检测一次。宜根据市政桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。

下列情况应进行市政桥梁水下构件的检测：

新建、改建或加固后单孔跨径大于100 m的涉水桥梁及特殊结构的涉水桥梁（I类养护桥梁）、城市快速路上的涉水桥梁（II类养护桥梁）、城市主干路上的涉水桥梁（III类养护桥梁）；

桥梁结构检测中发现水下构件有异常的桥梁；

涉水旧桥在进行改造方案设计前；

遇超过设计洪水水位的洪水后；

遭受地震、撞击或其他异常情况而造成墩台基础损伤的涉水桥梁；

经分析现有桥梁病害可能由水下构件受损引起时；

采用浅基础的桥梁，无法判断是否存在冲刷及掏空时。

市政桥梁水下构件检测人员应具备桥梁工程试验检测的资格及相关检测经验；水下构件检测潜水员应持有潜水证，并应在检测人员指导下开展工作。

检测项目及检测方法

市政桥梁水下构件检测宜全数检测。当不具备全数检测条件时，应注明未检测的构件或区域。

市政桥梁水下构件检测应包含以下内容：

表观缺损检测；

基础冲刷、掏空检测；

河床断面测量。

市政桥梁水下构件检测应根据检测项目、检测目的、构件实际状况和现场具体条件选择适用的检测方法。

采用检测单位自行开发或引进的检测仪器以及检测方法，在使用前应经具备相应资质的单位进行确认，确认的内容应满足检测需要，并符合下列规定：

该仪器或方法必须通过技术鉴定，并具有一定的工程检测实践经验；

该方法应与已成熟的方法进行比对试验，比对结果应为满意；

检测单位应有相应的检测细则，并应提供测试误差或测试结果的不确定度。

检测方案

桥梁检测方案制定前，应进行资料收集和现场情况调查，确定检测桥跨、检测内容和工作重、难点。

市政桥梁水下构件检测应根据目的和要求制定检测方案，包括下列主要内容：

桥梁概况：桥梁基本信息、桥梁结构的勘察、设计、施工及竣工资料、所在水域的水文资料、与水下构件相关的历次检测及维修加固资料等；

检测目的；

水下构件编号描述；

检测所依据的标准及有关的技术资料；

检测项目、检测方法及测点布置；

检测实施步骤和工作进度计划；

检测人员和仪器设备；

安全、环境保护与质量保证措施和应急预案；

制定通航航道水上交通组织方案。

表观检测

表观缺损检测应包括下列内容：

混凝土结构包括混凝土剥落、露筋、钢筋锈蚀、空洞、孔洞、冲蚀、腐蚀、裂缝等；

圬工砌体结构包括砌体破损、剥落、松动、变形、灰缝脱落等；

钢结构包括构件涂层劣化、锈蚀、焊缝开裂、裂缝、螺栓（铆钉）损失等。

表观缺损检测应在检测人员的指导下，采用潜水员、水下机器人、水下检测船或其他专用平台抵近水下构件进行检测。受潮汐影响的水下构件检测宜在低潮的时候进行。

表观缺损检测宜用钢直尺、钢卷尺、塞尺等仪器设备，测量构件的表观缺损的范围和尺寸。

应现场填写并核对桥梁水下构件表观缺损检测资料。

表观缺损记录参数和精度宜满足附录A的要求。

表观缺损检测应对各缺陷类型进行摄影记录，照片宜显示出缺陷所处位置及局部特征，可采用清水箱、水下照明、成像声呐等设备获取清晰影像。

表观缺损检测结果处理与数据分析应满足下列规定：

检测人员应现场对表观缺损记录表进行核对；

表观缺损检测应对检测结果进行统计；

对本次表观缺损检测发现的重点病害进行成因和发展趋势分析。

冲刷及掏空检测

基础冲刷、掏空检测，可分为桩基础冲刷及掏空检测、浅基础冲刷及掏空检测。

基础冲刷、掏空检测宜在枯水期进行。

基础冲刷检测应对基础周边水深进行测量。水深测量仪器适用条件及精度要求应符合规定。

基础冲刷测深点的布置，宜采用固定的径向网格模式，测深点间距不大于1 m。

浅基础掏空检测可采用测量杆、水下测距仪、钢卷尺等测量掏空范围和尺寸。

应现场填写桥梁水下构件基础冲刷检测记录表和基础掏空检测记录表。

基础冲刷及掏空检测结果处理与数据分析应符合下列规定：

检测人员现场对基础冲刷检测记录表和基础掏空检测记录表进行校核；

判断基础埋置深度是否满足设计时的最小埋置深度要求；计算出掏空面积和占比，精确到1%；

测量结果应与设计文件及历次检测数据进行比较，判断基础局部冲刷和掏空的严重程度；

对本次基础冲刷及掏空检测发现的病害进行成因和发展趋势分析。

检测评定

一般规定

水下构件缺损程度应按完好、轻微、中等、严重和危险五个等级评定。

桥梁水下构件有下列情况之一，可将桥梁技术状况直接评定为不合格或D级桥：

桥墩、桥台、桩基出现结构性断裂缝或裂缝有开合现象。

基础冲刷深度大于设计值。

基底冲刷面积达20%以上或水下承重构件经冲刷后有效截面面积减少20%以上。

桥墩、桥台或基础不稳定，出现严重滑动、下沉、位移、倾斜危及桥梁安全。

水下构件缺损程度评定

混凝土构件缺损程度评定标准：

裂缝缺损程度应按表1评定。

剥落、露筋缺损程度应按表2评定。

空洞、孔洞缺损程度应按表3评定。

钢筋锈蚀缺损程度应按表4评定。

冲蚀缺损程度应按表5评定。

裂缝缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |
| --- | --- |
| 完好 | 无裂缝 |
| 轻微 | 构件出现的裂缝较少，未出现受力裂缝或沿主筋纵向裂缝，且裂缝宽度不超过限值 |
| 中等 | 构件出现的裂缝较多，或出现受力裂缝，或沿主筋纵向裂缝，但裂缝宽度不超过限值 |
| 严重 | 出现受力裂缝，或沿主筋纵向裂缝，且裂缝宽度超过限值 |
| 危险 | 出现较多受力裂缝，且裂缝宽度超过限值，其中多数裂缝已贯通 |

表中限值为恒载作用下的裂缝宽度限值， 按CJJ/T 233取值。

剥落、露筋缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 无缺损 | — |
| 轻微 | 局部混凝土剥落、露筋 | 累计面积≤构件面积的3%，单处面积≤0.5m2 |
| 中等 | 较大范围混凝土剥落、露筋 | 累计面积＞构件面积的3%且≤构件面积的10%，单处面积≤1.0 m2 |
| 严重 | 大范围混凝土剥落、露筋 | 累计面积＞构件面积的10%，单处面积＞1.0 m2 |

空洞、孔洞缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 无缺损 | — |
| 轻微 | 局部空洞、孔洞 | 累计面积≤构件面积的3%，单处面积≤0.5m2 |
| 中等 | 较大范围空洞、孔洞 | 累计面积＞构件面积的3%且≤构件面积的10%，单处面积≤0.5m2或最大深度≤25 mm |
| 严重 | 大范围空洞、孔洞 | 累计面积＞构件面积的10%，单处面积≤0.5m 2或最大深度≤25 mm |

钢筋锈蚀缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |
| --- | --- |
| 完好 | 完好 |
| 轻微 | 有锈蚀现象 |
| 中等 | 钢筋锈蚀，混凝土表面有沿主筋方向的裂缝或混凝土表面有锈迹 |
| 严重 | 大量主筋锈蚀，混凝土表面保护层剥落，钢筋裸露，甚至出现主筋锈断现象 |
| 危险 | 钢筋严重锈蚀，主筋锈断，混凝土表面开裂严重出现严重滑动或倾斜等现象 |

冲蚀缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 完好 | — |
| 轻微 | 基础或承台有轻微磨损、腐蚀现象，个别部位表面磨耗，粗骨料显露 | 累计面积≤构件面积的3% |
| 中等 | 基础或承台大范围被侵蚀，有磨耗、缩颈、露筋现象；或桩基顶面出现较大空洞 | 构件面积3%＜累计面积≤构件面积10% |
| 严重 | 混凝土腐蚀或钢筋大量锈蚀并有锈断现象 | 累计面积＞构件面积的10% |

圬工构件缺损程度应按表6评定。

圬工构件缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 无缺损 | — |
| 轻微 | 砌体出现灰缝轻微脱落现象，或砌体出现轻微破损、 剥落等现象 | — |
| 中等 | 砌体局部出现灰缝脱落现象，或砌体局部出现破损、 剥落等现象 | 灰缝脱落累计长度≤构件截面长度的 10%，或破损、 剥落累计面积≤构件面积的 3% |
| 严重 | 砌体大范围出现灰缝脱落现象，或砌体较大范围出现破损、剥落、局部变形等现象 | 灰缝脱落累计长度； 构件截面长度的 10%， 或破损、 剥落、 局部变形等累计面积＞构件面积的3%且≤构件面积的 10% |
| 危险 | 砌体大范围出现破损、 剥落、 松动、 变形等现象 | 破损、 剥落、 松动、 变形等累计面积>构件面积的 10% |

钢构件缺损程度评定标准：

涂层劣化缺损程度应按表7评定。

锈蚀缺损程度应按表8评定。

焊缝开裂缺损程度应按表9评定。

裂缝缺损程度应按表10评定。

螺栓（铆钉）损失缺损程度应按表11评定。

涂层劣化缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 无劣化 | — |
| 轻微 | 涂层个别位置出现裂缝、起泡、白化、漆膜发黏、针孔、起皱或皱纹表面粉化、变色起皮、脱落 | 累计面积小于或等于构件面积的 10% |
| 中等 | 涂层出现较严重的裂缝、起泡、白化、漆膜发黏、针孔、起皱或皱纹、表面粉化、变色起皮、脱落 | 累计面积大于构件面积的10%且小于或等于构件面积的 50% |
| 严重 | 涂层出现严重的裂缝、起泡、白化、漆膜发黏、针孔、起皱或皱纹、表面粉化、变色起皮、脱落 | 累计面积大于构件面积的50% |

锈蚀缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 无锈蚀 | — |
| 轻微 | 构件表面发生轻微锈蚀氧化皮或油漆层少量剥落 | 累计锈蚀面积小于或等于构件面积的5% |
| 中等 | 构件表面发生点蚀现象氧化皮或油漆层因锈蚀部分剥落 | 累计锈蚀面积大于构件面积的5%且小于或等于构件面积的10% |
| 严重 | 构件表面发生较多点蚀现象， 氧化皮或油漆层因锈蚀剥落或能刮除； 出现锈蚀成洞现象 | 累计锈蚀面积大于构件面积的10%且小于或等于构件面积的15% |
| 危险 | 构件表面有大量点蚀现象， 氧化皮或油漆层因锈蚀全面剥落； 较多部位出现锈蚀成洞现象 | 累计锈蚀面积大于构件面积的15% |

焊缝开裂缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |
| --- | --- |
| 完好 | 无锈蚀 |
| 轻微 | 焊缝部位涂层有少量裂纹， 结构焊缝无开裂 |
| 中等 | 焊缝部位涂层有大量裂纹，受拉翼缘边焊缝存在裂缝，其他部位焊缝无开裂 |
| 严重 | 主要受力构件焊缝出现较多裂缝；构件出现变形 |
| 危险 | 主要受力构件焊缝出现大量裂缝甚至完全开裂；主要构件存在明显变形 |

构件裂缝缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 完好 | — |
| 轻微 | 构件出现极少量细小裂纹 | — |
| 中等 | 构件出现较多细小裂缝， 截面削弱， 但不影响正常使用 | 裂缝长度≤3 mm |
| 严重 | 构件出现较多长裂缝， 截面削弱 | 裂缝长度＞3 mm 且≤5 mm |
| 危险 | 构件出现较多严重裂缝， 截面削弱， 主要构件存在明显的永久变形 | 裂缝长度＞5 mm |

螺栓（铆钉）损失缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | 完好 | — |
| 轻微 | 螺栓（铆钉）少量损坏、松动或丢失，造成联结部位螺栓（铆钉）失效 | 损坏、失效数量≤总量的1% |
| 中等 | 螺栓（铆钉）有较多损坏、松动或丢失，造成联结部位螺栓（铆钉）失效 | 损坏、失效数量＞总量的1%且≤总量的10% |
| 严重 | 螺栓（铆钉）有较多损坏、松动或丢失，造成联结部位螺栓（铆钉）失效，构件出现明显变形 | 损坏、失效数量＞总量的10%且≤总量的30% |
| 危险 | 螺栓（铆钉）有大量损坏、松动或丢失，造成联结部位螺栓（铆钉）失效，构件存在明显的永久变形 | 损坏、失效数量＞总量的30% |

基础冲刷及掏空缺损程度应按表12评定。

冲刷、掏空缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 完好 | — | — |
| 轻微 | 基础无冲蚀现象，表面长有青苔、杂草 | — |
| 中等 | 基础有局部冲蚀现象，部分外露，但未露出基底 | 基础冲空面积≤10% |
| 严重 | 浅基础被冲空，露出底面，冲刷深度大于设计值 | 10%＜基础冲空面积≤20% |
| 危险 | 冲刷深度大于设计值，地基失效，承载力降低，或桥台岸坡滑移或基础无法修复 | 基础冲空面积大于20% |

河床及防撞设施缺损程度评定标准：

河床变迁缺损程度应按表13评定。

防撞措施损坏缺损程度应按表14评定。

河床变迁缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |
| --- | --- |
| 完好 | 完好 |
| 轻微 | 局部轻微淤积 |
| 中等 | 河床淤泥严重，河床扩宽有变迁趋势 |
| 严重 | 已出现变迁、扩宽现象，并有发展趋势 |

防撞措施损坏缺损程度评定

| 缺损程度评定 | 缺损状况描述 |
| --- | --- |
| 完好 | 完好 |
| 轻微 | 局部缺损，局部撞坏，丧失部分防撞功能 |
| 中等 | 大面积缺损，大面积撞坏，丧失大部分防撞功能 |
| 严重 | 完全撞坏，完全丧失防撞功能，或者需要设置但没有设置防撞设施 |

报告编制

检测报告应结论明确、用词规范、文字简练，对于容易混淆的术语和概念以文字解释或图例、图像说明。

市政桥梁水下构件检测后提交的检测报告，应包括下列内容：

委托单位名称；

桥梁概况，包括工程名称、地点和建造年代，桥梁的类型、结构形式、跨径布置、横向布置、荷载等级和设计车速；

检测目的、依据、项目内容及检测方法；

检测日期和时间；

仪器设备及其测量精确度；

水下构件编号、记录规则；

各检测项目的检测数据和结果汇总，包括典型病害的照片、文字说明及分布图；

与以往检测数据和结果对比分析，说明病害成因及发展变化情况；

对水下构件技术状况给出评价，并提出养护建议。

检测报告中的处理意见、建议和说明，宜包括下列内容：

当构件缺损程度为严重或危险且明显影响桥梁结构安全时，提出限制或停止使用的意见；

对缺损构件的维修和加固提出意见；

为查明结构隐患需要补充检测的内容或增大抽检数量的建议；

缺损或病害可能对结构安全性、实用性和耐久性产生影响的说明；

判断缺损原因，提出维修范围及方式的建议；

对难以判断缺损原因和程度的构件，提出进一步检测要求。

（资料性）
表观缺损现场记录参数和精度

表观缺损现场记录参数及精度

| 序号 | 表观缺损类型 |  | 记录参数 | 精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构 | 混凝土剥落 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 2 |  | 露筋 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 3 |  | 钢筋锈蚀 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 4 |  | 空洞 | 面积 S=a×b 深度 H | a、b均为0.01 m |
| 5 |  | 孔洞 | 面积 S=a×b 深度 H | 面积：a、b均为0.01m 深度：0.01m |
| 6 |  | 冲蚀 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 7 |  | 腐蚀 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 8 |  | 裂缝 | 长度 L 宽度 W | 长度：0.01 m 宽度：0.01 mm |
| 9 |  | 表面水生物覆盖 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 10 | 圬工结构 | 砌体破损 | 面积 S=a×b 深度 H | 面积：a、b均为0.01m 深度：0.01 m |
| 11 |  | 剥落 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 12 |  | 松动 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 13 |  | 变形 | 面积 S=a×b 位移X | 面积：a、b均为0.01m 位移：0.01m |
| 14 |  | 灰缝脱落 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 15 |  | 表面水生物覆盖 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 16 | 钢结构 | 涂层劣化 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 17 |  | 锈蚀 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |
| 18 |  | 焊缝开裂 | 长度 L | 0.001m |
| 19 |  | 裂缝 | 长度 L | 0.001m |
| 20 |  | 螺栓（铆钉）损失 | 数量 Q，百分比P | 1，1% |
| 21 |  | 表面水生物覆盖 | 面积 S=a×b | a、b均为0.01 m |